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Цинконол
Полиуретановое 
цинковое антикоррозионное покрытие 

для защиты черных и оцинкованных металлов (жидкий цинк)
· превосходная адгезия к чёрным и оцинкованным металлам

· защита в любых климатических условиях

· протекторная антикоррозионная защита

· отличная химическая стойкость

· термостойкий до +120°С

· эластичный
· матовый

Цинконол – полиуретановое цинконаполненное покрытие для антикоррозионной защиты металлоконструкций, работающее по принципу «холодного цинкования».
Цинконол – дисперсия цинкового порошка в растворе полиуретанового преполимера с целевыми добавками. Высокое содержание цинка обеспечивает активную защиту металла сочетая сразу два механизма антикоррозионной защиты: барьерный и электрохимический. При отверждении под воздействием влаги воздуха состав полимеризуется, создавая плотный защитный слой, который работает как активный катодный барьер: цинк принимает коррозионные процессы на себя, а полиуретановая матрица надёжно герметизирует поверхность плотным изолирующим слоем, перекрывающим доступ влаги, солей и агрессивных сред к поверхности металла. Этот комплекс надёжно изолирует поверхность и предотвращает появление и развитие коррозии на долгие годы.
Области применения:
· самостоятельное финишное покрытие – нанесённый состав образует полноценный защитный слой, который функционирует без дополнительных изолирующих материалов на протяжении всего срока службы;

· реставрация оцинкованных поверхностей – применим для восстановления защитных свойств ранее оцинкованных металлоконструкций, включая горячий способ нанесения цинка;

· защита сварных соединений – допускает проведение сварочных работ непосредственно по нанесённому слою без его предварительного удаления;
· грунтовочный слой – может применяться как грунтовка под финишные полиуретановые (Полиуретол УФ) и эпоксидные (Эпостат) эмали.

Высокий уровень защиты, позволяет применять Цинконол на ответственных объектах, эксплуатируемых в условиях промышленной атмосферы умеренного, морского и холодного климата.
Покрытие создаёт надёжную защиту металла от агрессивной промышленной атмосферы, обладает химической стойкостью к маслам, нефти и нефтепродуктам, морской, пресной воде и термостойкостью до +120°С.
«Холодное цинкование» применяется для защиты:
· автомобильного, железнодорожного, водного транспорта;
· гидротехнических сооружений, портов, судовых конструкций;

· труб и трубопроводов, нефтепроводов и газопроводов;

· насосного и емкостного оборудования;

· резервуаров, цистерн, хранилищ;

· мостов, эстакад, платформ;
· строительных металлоконструкций.
При комплексном использовании цинконаполненного состава с полиуретановыми эмалями формируется прочная антикоррозионная система. Соблюдение регламента нанесения обеспечивает сохранность защитно-декоративных свойств в условиях умеренного и холодного климата до 25 лет, в тропическом и морском — до 20 лет. Аналогичный эффект достигается при сочетании с эпоксидными грунт-эмалями: система на их основе также демонстрирует длительную стойкость к коррозионным воздействиям и сохраняет эксплуатационные характеристики на протяжении заявленных периодов при соблюдении технологии нанесения.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

	Подготовка

	Металлическую поверхность очистить в соответствии с ГОСТ 9.402 с последующей абразивной струйной очисткой (степень не ниже Sa2½) или обработкой механическим инструментом до металлического блеска (степень не ниже St3) согласно ГОСТ Р ИСО 8501 1. Или в соответствии с требованиями документации заказчика на окрашиваемые изделия.

Не допускается нанесение на металл с более низкой степенью очистки. 

	Состав в емкости тщательно перемешать строительным миксером до достижения однородности. При необходимости вязкость снижать до рабочей добавлением углеводородных растворителей типа Ксилол, Р4, бутилацетат, Р5А.

	Нанесение

	Температура проведения работ, не ниже
	+5°С

	Относительная влажность, не более 
	80 %

	Обезжиривание поверхности
	Спецобезжириватель ОМ-01С

	Очистка оборудования
	Углеводородные растворители типа Сольвент, Ксилол, Р4, Р5.

	Наносить кистью, валиком, краскораспылителем или безвоздушным распылением ровным слоем на сухую металлическую поверхность.

	Рекомендуемая толщина сухого слоя покрытия Цинконол 40 мкм в качестве грунтовки и 100 мкм в качестве самостоятельного защитного покрытия, что соответствует расходу 130-300 г/м². Второй слой наносить после достижения степени высыхания не менее 3 и не ранее, чем через час при температуре +20℃. При более низких температурах время увеличивается.


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	Наименование показателя
	Значение

	Технические условия
	20.30.12-019-01524656-2019

	Основа материала
	Изоцианатный преполимер с цинковым порошком

	Внешний вид пленки
	Однородная матовая поверхность серого цвета

	Показатели
	Норма

	Массовая доля нелетучих веществ, %
	86-90

	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,00,5)℃, с
	80-160

	Толщина нестекающего слоя, мкм, не менее
	200

	Плотность, г/см³
	2,5-2,8

	Укрывистость мкм, не более
	100

	Адгезия, балл, не менее
	1

	Время высыхания до степени 3 при (20±2)℃,  ч, не более
	1

	Прочность пленки при ударе, см, не менее
	50

	Прочность пленки при изгибе, мм, не более
	3

	Эластичность пленки покрытия при изгибе, мм, не более
	10

	Твердость покрытия по маятниковому прибору, не менее
	0,5

	Температура эксплуатации покрытия
	От -50℃ до + 120℃.

	Стойкость пленки к статическому воздействию ГСМ, ч
	72

	Стойкость покрытия к статическому воздействию минерального масла при (20±2)℃, ч, не менее
	72

	Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее
	72


Безопасность
Работы по нанесению проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными средствами индивидуальной защиты (респиратор, очки, перчатки). Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Условия хранения
Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от -40 °С до +40 °С. После хранения при отрицательных температурах состав необходимо выдержать не менее суток при температуре выше 15℃.
Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 6 месяцев со дня изготовления.
Тара
Тара 20 кг 

Внимание! 
· Поставляется в литографированной таре! 
· Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!
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